9010在轮胎胎面胶中的应用研究

汪跃晨

随着运输业的发展和高速公路的延伸，汽车载重量越来越大，速度越来越快，这样对轮胎要求越来越荷刻，故除加强轮胎整体设计外，还必须提高胎面的硬度和300%定伸强度，降低永久变形，以提高胎面承载力和降低生热。为达到此目的以往通常是提高炭黑的用量，随之而来的是胎面胶压出困难易破边，成品胎运行生热高，使之易肩空冠空。为解决此矛盾，近年来增硬补强剂在轮胎生产中的应用越来越广阔。双牛集团对由金华新亚精细化工厂提供的一种新型增硬补强剂9010进行了多次试验以验证其增硬补强效果。

一、增硬补强效果检测

1.检测配方(中超炭黑鉴定配方)。天然胶100.00，氧化锌5.00，松焦油 3.00，硫黄 3.00，硬脂酸 3.00，促进剂M 0.60，防老剂A 1.00，N326 50.00。

2.配料。按检测配方4倍重量进行配料，在6吋炼胶机上混匀，将混炼胶等量分成2份，其中1份先出片，另一份加入3克(相当于1.5份)增硬补强剂9010，待全吃进后，薄通3次出片。两种试片均停放4小时，然后在平板硫化机上硫化。

3.物理性能数据结果及分析。

二、增硬补强剂9010在载重胎胎面中的应用试验

1.试验方案。分为A1、A2、A3三种，

2.胶料物理性能试验结果见表3.

3.试验数据分析。从表3看出，A2硬度高、定伸高、永久变形低，古德里奇压缩疲劳生热相对就低，而弹性亦较高，这些性能对提高轮胎使用性能是十分有利的。

4.胎面压出性能对比。A1因硬度太低而未压出做轮胎，A2胎面压出性能良好，胎面断面无气孔，压出时胎面温度为109ºC。而A3料压出胎面与胎侧交接处(三方四块)成锯齿状，胎面断面气孔较多，压出时胎面温度达125ºC。

5.成品胎性能对比

6.结论.增硬补强剂9010是一种不仅能较大提高硬度，而且也可较在提高定伸强度的良好助剂，同时又可解决厚制品(如胎面)压出过程中所产生的气孔问题。这对解决因气孔而产生的肩空是十分有利的。