新型粘合剂1515、1516在衬垫胶中的应用

天津翻胎厂 郭慧

当前我国的翻胎业步履维艰，遇到了前所未有的困难。原材料价格暴涨，使翻胎成本大大增加；胎源组织不上来造成设备利用率太低等。为了提高产品在市场中的竞争力，我们从提高产品质量入手，以翻新胎产品的高质量求生存、求发展。

在翻胎行业中，衬垫胶起着很重要的作用。衬垫胶用于衬垫与胎体之间的粘合，由于衬垫与轮胎胎体都是强韧的材料，衬垫胶要求有较好的粘合力和高定伸应力。如果胶的粘合力不好，就会使翻新胎在使用过程中衬垫翘边、翘头、脱空等，严重影响了翻新胎的使用寿命。

为了增加衬垫胶与胎体的粘合力，我们多次调改配方并应用新型材料，使胶料的粘合力有了很大提高。

新型粘合剂1515、1516用于衬垫胶中，就是我们提高衬垫胶粘合力的一个新尝试。

衬垫胶配方：

NR100，ZnO 10，白炭黑 6，炭黑 25，防老剂 2.2，软化剂 3，促进剂 1.2，S 1.5，粘1515 2，粘1516 2.5。

胶料物理机械性能：

硫化条件：142ºC×15'

硬度(邵尔A)55；

300%定伸强力(MPa)10.5；

扯断伸长率(%)563；

扯断强力(MPa)28.6；

永久变形%17；

H抽出力(尼帘1260 D/1×2；强力机下降速度 300mm/min)152.2 N/根。

帘线上有明显附胶。

使用粘合剂1515、1516的衬垫胶与使用其它粘合剂的衬垫胶相比较：300%定伸强力提高，扯断强力提高，H抽出大幅提高，且帘线上的附胶情况有明显改善。

试验证明，粘合剂1515、1516对改善轮胎尼龙帘线和橡胶的粘合有明显效果。为了提高翻胎质量，我们不仅在衬势胶中采用了新型粘合剂1515、1516，还把此粘合剂用于胶水胶中，提高了胶水胶料的粘着力，使之牢固地与胎体内架粘合，大大减少了胎体脱空、点空现象。

新配方各工艺过程均能顺利通过。在混炼过程中，粘合剂1515作为配位接受体应在混炼初期与活化剂ZnO和SA一起加入，粘合剂1516作为配位给予体则应在最后与硫黄、促进剂一起加入。